1.             Support béton

1.1.          Avec isolation

1.1.2.       Sans lestage (en adhérence)

1.1.2.4.    Isolation : verre cellulaire

Pente jusqu’à 25° (46,6 %)

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur le béton ou sur le béton de pente :

1. une couche de vernis bitumineux

2. isolation thermique à base de verre cellulaire

3. une sous-couche bitumineuse (V3)

4. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques.

EXECUTION

1. Une couche de vernis bitumeux est appliquée sur le support en béton parfaitement lisse, propre et sec, à raison de 300 g/m².

2. Isolation thermique constituée de verre cellulaire de ....... cm d’épaisseur, est collée à saturation sur le vernis bitumineux parfaitement sec à l’aide de bitume 110/30 suivant les prescriptions du fabricant (vérifier la compatibilité avec le type d’isolant choisi).  Consommation : 4 kg/m².

3.  Une membrane bitumineuse (V3) d’une épaisseur de 3 mm, armée d’un voile de verre est  soudée à la flamme, ou collée à saturation à l’aide de bitume chaud 110/30 appliqué à l’arrosoir, sur toute la surface de l’isolant thermique.

4. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large permettant une jonction homogène sont collées par bandes (± 50 % de la surface) sur l’isolant thermique, à l’aide de colle synthétique à froid fournie par le producteur de la feuille.

5. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine

d’un feutre synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le

producteur de la feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une

feuille de polyisobutylène non renforcée qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé

comme ci-dessus.

6. Joints de dilatation

Au droit des joints de dilatation, une rehausse sera réalisée à l’aide de sections d’isolant thermique chanfreinées.  La feuille de polyisobutylène doublée de feutre synthétique passera

au-dessus de cette rehausse en prévoyant un peu de mou dans la feuille.  L’onde ainsi formée sera soutenue par un profil en mousse de polyéthylène de 4 cm de diamètre.

7. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips, voir description en annexe, réf. PR65FR/0304.

8. Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

REMARQUES

1.  La composition de toiture ci-dessus n’est valable que pour autant que l’humidité relative des locaux sous la toiture ne dépasse pas 60 %.
Si l’humidité relative des locaux sous toiture est supérieure à 60 %, une barrière pare-vapeur doit être placée sous l’isolant thermique.

2. La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.