1.              Ondergrond Beton

1.1.           Met isolatie

1.1.2.        Zonder ballast (gekleefd)

1.1.2.4.     Isolatie cellenglas

Helling tot 25° (46,6 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking is samengesteld uit de volgende lagen, aangebracht op het beton of op het hellingsbeton:

1. een laag bitumenvernis

2. thermische isolatie op basis van cellenglas

3. een bitumineus membraan (V 3)

4. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties

UITVOERING

1. Een laag bitumenvernis wordt op het volmaakt effen, zuivere en droge beton aangebracht.  Verbruik : 300 g/m².

2. De thermische isolatie, bestaande uit cellenglas van ..... cm dikte, wordt tot verzadiging toe gekleefd met bitumen 110/30 op de perfect droge bitumenvernis overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.  Verbruik : 4 kg/m².

3. Een bitumineus membraan met een dikte van 3 mm en gewapend met een glasvlies (V 3) wordt volvlakkig op de isolatie gevlamlast of gekleefd met warm bitumen 110/30.

4. Een laag polyisobutyleen van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding, worden streepsgewijs partieel (± 50 % van de oppervlakte) op het bitumenglasvlies gekleefd met  een koude synthetische lijm geleverd door de fabrikant van de PIB folie.

5. Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed

met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd

door de fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet

versterkte polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

6. Eventuele uitzettingsvoegen

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.

De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

7. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen (zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP 1103NL/8609

ref. DP65 NL/0304).

8. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

OPMERKINGEN

1. De dakopbouw zoals hierboven beschreven is slechts geldig voor zover de relatieve vochtigheid in de lokale onder het dak kleiner is dan 60 %.
Indien de relatieve vochtigheid hoger is dan 60 % dan dient een dampscherm onder de thermische isolatie aangebracht te worden.

2. De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.