Spécifications des feuilles de polyisobutylène

Feuilles thermoplastiques souples (non vulcanisées) à base de polyisobutylène, de poids moléculaire élevé et charges minérales ; exemptes de plastifiants, conformes à la norme DIN EN 13956 et doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible.  Les feuilles sont exemptes de porosité et munies sur leur longueur d’un bord d’étanchéité de 5 cm de large qui se soude thermiquement.

| Epaisseur de la feuille de polyisobutylène | : 1,5 mm |
| --- | --- |
| Epaisseur de la membrane renforcée | : 2,5 mm |

| Propriétés | Norme | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Comportement au feu | DIN CEN/TS 1187 | Broof (t1) (Testé selon ENV 1187 avec différents complexes d’étanchéité). |
| Réaction au feu | DIN EN 13501-1 | Classe E |
| Perméabilité à la vapeur d’eau µ | DIN EN 1931 | ≥ 160.000 |
| Etanchéité à l’eau | DIN EN 1928 | ≥ 400 kPa |
| Résistance à la traction | DIN EN 12311-2 (méthodes A&B) | ≥ 400 N/50 mm |
| Allongement | DIN EN 12311-2 (méthodes A&B) | ≥ 50 % |
| Résistance au pelage des joints | DIN EN 12316-2 | ≥ 150 N/50 mm |
| Résistance au cisaillement des joints | DIN EN 12317-2 | ≥ 200 N/50 mm (rupture hors joints) |
| Résistance au choc | DIN EN 12691 (méthode A) | ≥ 700 mm |
| Résistance au poinçonnement statique | DIN EN 12730 (méthode B) | ≥ 20 kg |
| Résistance à la grêle support rigide support souple | DIN EN 13583 | ≥ 25 m/s ≥ 35 m/s |
| Résistance à la déchirure | DIN EN 12310-2 | ≥ 150 N |
| Résistance aux racines | FLL / DIN EN 13948 | Résistant |
| Stabilité dimensionnelle | DIN EN 1107-2 | ≤ 1 % |
| Pliabilité à basse température | DIN EN 495-5 | ≤ -40° C |
| Exposition au bitume | DIN EN 1548 | Condition satisfaite |
| Résistance aux produits chimiques | DIN EN 1847 (liste annexe C) | Condition satisfaite |

Dimensions standard des rouleaux : 15 m x 1,50 m x 2,5 mm

15 m x 1,00 m x 2,5 mm

15 m x 0,50 m x 2,5 mm