2.              Support : panneaux de bois OBS, Eterspan, …

2.1.           Avec isolation

2.1.1.        En adhérence

2.1.1.3.     Isolation à base de laine de roche

Pente jusqu’à 25° (46,6 %)

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur le support en bois :

1. une couche de vernis bitumineux

2. barrière pare-vapeur

3. isolation thermique

4. une membrane bitumineuse (V 3)

5. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm conforme aux spécifications techniques

EXECUTION

1. Une couche de vernis bitumeux est appliquée sur le support en béton parfaitement lisse, propre et sec, à raison de 300 g/m².

2. Une couche de feuille bitumineuse de 3 mm d’épaisseur armée d’un voile de verre, ou une couche de bitume armé d’une feuille aluminium de 0,1 mm d’épaisseur (voir remarque n° 1) est collée par points ou par bandes comme barrière pare-vapeur sur le vernis bitumineux partaitement sec à l’aide d’une colle synthétique à froid fournie par le producteur de la feuille, ou à l’aide de bitume 110/30.

Les bandes doivent se chevaucher sur une largeur de 10 cm et les recouvrements sont collés à saturation ou soudés.

3. Isolation thermique constituée de laine de roche  est collée sur toute la surface du pare-vapeur à l’aide de bitume chaud 110/30.  Consommation : 2 kg/m².  La pose des plaques doit s’effectuer de telle sorte qu’une surface parfaitement plane et fermée soit obtenue.

4.  Une membrane bitumineuse (V 3) est collée à plein bain sur l’isolation à l’aide de bitume chaud 110/30.

5. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible de

1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large permettant une jonction homogène sont collées

(± 50 % de la surface) sur le voile de verre bitumineux à l’aide d’une colle synthétique à froid fournie par le producteur de la membrane.

6. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine

d’un feutre synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le

producteur de la feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène non renforcé qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé comme ci-dessus.

7. Joints de dilatation

Au droit des joints de dilatation, une rehausse sera réalisée à l’aide de sections d’isolant thermique chanfreinées.  La feuille de polyisobutylène doublée de feutre synthétique passera au-dessus de cette

rehausse en prévoyant un peu de mou dans la feuille.  L’onde ainsi formée sera soutenue par un profil en mousse de polyéthylène de 4 cm de diamètre.

8. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips

voir descriptions en annexe, réf. PR1103FR/8609 et réf. PR65FR/0304.

9. Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

REMARQUES

1. Le choix de la barrière pare-vapeur se fait en fonction de l’humidité relative des locaux se trouvant sous la toiture :

| a) jusqu’à 60 % : | voile de verre bitumineux ou polyester bitumineux |
| --- | --- |
| b) au-delà de 60 % : | bitumé armé d’un feuille d’aluminium de 0,1 mm d’épaisseur. |

2. La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.