1.              Ondergrond Beton

1.1.           Met isolatie

1.1.1.        Met ballast

1.1.1.2.     Isolatiekeuze : Cellenglas

1.1.1.2.2.  Ballast : Tegels op tegeldragers

SAMENSTELLING

De dakbedekking omvat de volgende lagen, aangebracht op de zuivere, droge en gladde beton :

1. een laag bitumenvernis

2. thermische isolatie op basis van cellenglas

3. een bitumineus membraan (V 3)

4. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties

5. belasting met tegels opgelegd op kunststofvoetjes.

UITVOERING

1. Een laag bitumenvernis wordt op het volmaakt effen, zuiver en droog beton aangebracht.

Verbruik : 300 g/m².

2. De thermische isolatie, bestaande uit cellenglas van ... cm dikte wordt zat gekleefd met bitumen 110/30 op het perfect droge bitumenvernis, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.

Verbruik : min. 4 kg/m².

3. Een bitumineus membraan (V 3) met een dikte van 3 mm en gewapend met een glasvlies wordt volvlakkig op de isolatie gevlamlast of gekleefd met warm bitumen 110/30.

4. Een laag polyisobutyleen van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding wordt los geplaatst op gans de oppervlakte van het bitumenglasvlies.

5. Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed met

een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd door de

fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

6. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen

(zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

7. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd door inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

8. Belasting

De dakbedekking wordt belast met tegels opgelegd op kunststofvoetjes.

Om puntlasten op de waterdichting te vermijden wordt onder elk voetje een stuk polyisobutyleenfolie met vilt aangebracht.

OPMERKINGEN

1. De dakopbouw zoals hierboven beschreven is slechts geldig voor zover de relatieve vochtigheid van de lokalen onder het dak kleiner is dan 60 %, anders dient een dampscherm onder de thermische isolatie aangebracht te worden.

2. In plaats van onder elk voetje een stuk polyisobutyleenfolie met vilt aan te brengen kan over gans de oppervlakte een PIB beschermfolie los gelegd worden (zie beschrijving FDT beschermingsfolie).

3. De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.