3.              Support : profilés métalliques

3.1.           En adhérence

3.1.3.        Isolation à base de verre cellulaire

Pente jusqu’à 25° (46,6 %)

A CORRIGER

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur le support en constitué de profilés métalliques :

1. une couche de vernis bitumineux

2. isolation thermique à base de verre cellulaire

3. membrane bitumineuse (V 3)

4. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques.

EXECUTION

1. Une couche de vernis bitumineux est appliquée sur le sommet des profilés métalliques secs, à raison de

300 g/m².

2. L’isolation thermique constituée de verre cellulaire de ..... cm d’épaisseur est collée à saturation  à l’aide de bitume chaud 110/30 sur le vernis bitumeux bien sec suivant les prescriptions du producteur.  Consommation : min. 4 kg/m².

3. Une membrane bitumineuse de 3 mm d’épaisseur armée de voile de verre ou de polyester, ou une couche de bitume armé d’une feuille d’aluminium de 0,1 mm (voir remarque n°1) faisant office de pare-vapeur est collée par bandes sur le support sec avec une colle synthétique à froid, fournie par le fabricant, ou au bitume chaud 110/30.  Les bandes se chevauchent sur une largeur de 10 cm et les recouvrements collés à saturation. Cf prescriptions du fabricant.

4. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible

de 1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large, permettant une jonction homogène sont collées (± 50 % de la surface) sur le voile de verre bitumineux, à l’aide de colle synthétique à froid fournie par le producteur de la feuille.

5. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène de 1,5 mm non renforcée qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé

comme ci-dessus.

6. Joints de dilatation éventuels

Au droit des joints de dilatation, une rehausse sera réalisée à l’aide de sections d’isolant thermique chanfreinées.  La feuille de polyisobutylène doublée de feutre synthétique passera au-dessus de cette

rehausse en prévoyant un peu de mou dans la feuille.  L’onde ainsi formée sera soutenue par un profil en mousse de polyéthylène de 4 cm de diamètre.

7. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips (voir descriptions en annexe, réf. PR1103FR/8609

réf. PR65FR/0304).

8. Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » Vario type 1 de FDT

(voir description en annexe, réf. VARIO1FR/8609).

REMARQUES

1.  La composition de toiture ci-dessus n’est valable que pour autant que l’humidité relative des locaux sous la toiture ne dépasse pas 60 %.
Si l’humidité relative des locaux sous toiture est supérieure à 60 %, une barrière pare-vapeur doit être placée sous l’isolant thermique.

2. La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.