1.              Support Beton

1.2.           Chape de pente isolante

1.2.1.        avec lestage :

1.2.1.1.                          gravier roulé, lavé 16/32

Pente jusqu’à 5° (9,1 %)

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur la chape isolante propre, lisse et sèche :

1.  une feuille PE (polyéthylène) de 0,4 mm d’épaisseur

2. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques

3. lestage par 5 cm de gravier roulé, lavé 16/32.

UITVOERING

1. Une feuille PE de 0,4 mm d’épaisseur est posée librement sur la chape isolante avec un

recouvrement de 30 cm.

2. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible

de 1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large permettant une jonction homogène sont

posées sans collage sur toute la surface du support.

3. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la

feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène non renforcé qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé

comme ci-dessus.

4. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips (voir description PR65FR/03/04).

5.  Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

6.  Lestage

La toiture est lestée par une couche de 5 cm de gravier roulé lavé 16/32, uniformément répartie

sur toute la surface (voir remarque n° 1).

REMARQUES

1. Si le gravier n’est pas de qualité irréprochable, une couche de protection constituée d’un feutre synthétique de min. 300 g/m² est posée sur toute la surface de l’étanchéité avant la pose du gravier.

2. La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.