3.              Support : profilés métalliques

3.1.           En adhérence

3.1.1.        Isolation à base de mousse de polyuréthane surfacé sur les deux faces d’un voile de verre bitumé

Pente jusqu’à 25° (46,6 %)

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur le support en constitué de profilés métalliques :

1. isolation thermique

2. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique

imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques

EXECUTION

1. Isolation thermique constituée de PUR collée par bandes sur les profilés métalliques à l’aide d’une colle synthétique à froid fournie par le producteur.  La pose des plaques doit s’effectuer de telle sorte qu’une surface parfaitement plane et fermée soit obtenue. Cf prescriptions du fabricant.

2. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible

de 1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large permettant une jonction homogène sont

collées par bandes sur l’isolant thermique, à l’aide de colle synthétique à froid fournie par le producteur

de la feuille.

3. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène de 1,5 mm non renforcé qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé

comme ci-dessus.

4. Joints de dilatation

Au droit des joints de dilatation, une rehausse sera réalisée à l’aide de sections d’isolant thermique chanfreinées.  La feuille de polyisobutylène doublée de feutre synthétique passera au-dessus de cette

rehausse en prévoyant un peu de mou dans la feuille.  L’onde ainsi formée sera soutenue par un profil en mousse de polyéthylène de 4 cm de diamètre.

5. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips

(voir description en annexe, réf. PR65FR/0304).

6. Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

REMARQUES

1. Si on désire améliorer l’aspect de la toiture, le revêtement peut être recouvert d’une peinture à base de polyisobutylène à appliquer à l’aide d’un rouleau en peau de mouton en deux couches croisées à raison de 0,120 kg/m² min.  par couche.  La première couche doit être parfaitement sèche avant d’appliquer la seconde.

2.  La présente description est valable pour les classes de climat I.

Pour les classes de climat II et III, on utilisera un pare-vapeur bitumineux autocollant (armé d’une

couche de polyester).

Pour les classes de climat IV (humidité relative supérieure à 60 %), on posera une couche de bitume

armé recouvert d’une feuille d’aluminium de 0,1 mm, après avoir appliqué un vernis bitumineux sur le

sommet de profilés métalliques.

3. La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.