1.              Ondergrond Beton

1.1.           Met isolatie

1.1.1.        Met ballast

1.1.1.1.     Isolatiekeuze : PIR

1.1.1.1.3.  Ballast : vaste betegeling

SAMENSTELLING

De dakbedekking omvat de volgende lagen, aangebracht op de zuivere, droge en gladde beton :

1. dampscherm fk

2. thermische isolatie

3. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm

4. belasting met vaste betegeling.

UITVOERING

1. Een laag polyethyleenfolie van 0,4 mm dikte met een waterdampdiffusieweerstand van 300.000 wordt als dampscherm los op de ondergrond geplaatst.  De 4 m brede banen overlappen elkaar 10 cm en over de naden wordt een speciale zelfklevende band aangebracht van 8 cm breedte.

Deze zelfklevende band wordt eveneens aangewend ter realisatie van de aansluitingen en voor de bevestiging van het dampscherm aan de omtrek van het dak.

2. De thermische isolatie, bestaande uit PIR wordt losgeplaatst op het dampscherm.

De isolatieplaten worden zo geplaatst dat een effen en gesloten oppervlak wordt bekomen.

3. Een laag polyisobutyleen van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding, wordt los geplaatst op gans de oppervlakte van de thermische isolatie.

4. Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed met

een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd door de

fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet

versterkte polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

5. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen

(zie bijgaande beschrijvingen , ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

6. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd door inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

7. Belasting

De dakbedekking wordt belast met vaste betegeling.  Om de dakdichting te beschermen wordt vooraf een PIB beschermfolie los gelegd (zie beschrijving FDT beschermingsfolie).  De naden worden met warme lucht gelast.

OPMERKINGEN

1. Is de draagvloer niet voldoende glad dan wordt voor het plaatsen van het dampscherm een vereffeningslaag bestaande uit synthetisch vilt los op de ondergrond aangebracht.

2. Is de relatieve vochtigheid van de lokalen onder het dak hoger dan 60 % dan dient als dampscherm een gewapende bitumen met een 0,1 mm dikke aluminium aangewend te worden.  De banen overlappen elkander 10 cm en de naden worden met een zachte vlam dichtgemaakt.

3. De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.