1.              Support Beton

1.2.           Chape de pente isolante

1.2.1.        avec lestage :

1.2.1.3.                          carrelage

Pente jusqu’à 5° (9,1 %)

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur la chape isolante  propre, lisse et sèche :

1.  une feuille PE (polyéthylène) de 0,4 mm d’épaisseur

2. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques.

3. lestage par carrelage.

EXECUTION

1. Une feuille PE de 0,4 mm d’épaisseur est posée librement sur la chape isolante avec un

recouvrement de 30 cm.

2. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique

imputrescible et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large permettant une jonction homogène

sont posées sans collage sur toute la surface du support.

3. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la

feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène non renforcée qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé comme

ci- dessus.

4. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips, voir description PR65FR/0304.

5.  Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

6.  Lestage

La toiture est lestée par une chape carrelée (ou pavés autobloquants p.ex.).  Afin de désolidariser la membrane d’étanchéité de la chape, on posera librement au préalable une membrane spécifique PIB (voir description SCHFDTFR/1007). Les joints sont soudés à l’air chaud.

REMARQUES

1.  La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.