2.              Ondergrond zelfdragende, watervaste houten platen

2.1.3.1.     Isolatie : PUR langs beide zijden bekleed met een bitumenglasvlies

Helling tot 20° (36 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking is samengesteld uit de volgende lagen, aangebracht op de zuivere en gladde houten ondergrond :

1. dampscherm PE 0,4 mm

2. thermische isolatie

3. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant

bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties

UITVOERING

1. Een polyethyleenfolie van 0,4 mm dikte (zie bijgaande specificaties PE1115NL/9107) wordt als dampscherm los op de ondergrond geplaatst.  De 4 m brede banen overlappen elkaar 10 cm en over de naden wordt een speciale zelfklevende band aangebracht van 8 cm breedte.  Deze zelfklevende band wordt eveneens aangewend ter realisatie van de aansluitingen en voor de bevestiging van het dampscherm aan de omtrek van het dak.

2. De thermische isolatie bestaande uit PUR langs beide zijden bekleed met een bitumenglasvlies wordt los geplaatst op het dampscherm.

De isolatieplaten worden zo geplaatst dat een effen en gesloten oppervlak wordt bekomen.

Vervolgens wordt de thermische isolatie samen met de PE folie van 0,4 mm mechanisch

bevestigd met schroef en verdeelplaatje, en dit volgens de voorschriften van de isolatie-

fabrikant.

3. Een laag polyisobutyleenfoliën van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een

synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een

homogene naadverbinding, wordt streepsgewijs partieel (± 50 % van de oppervlakte) op de thermische

isolatie gekleefd met een synthetische lijm geleverd door de fabrikant van de folie.

4.  Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed

met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd

door de fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz… worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

5. Eventuele uitzettingsvoegen (zie schetsen)

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.

De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

6. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen (zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

7. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

OPMERKINGEN

1.  De keuze van het dampscherm gebeurt in functie van de relatieve vochtigheid van lokalen onder het dak :

a) tot 60 %      : bitumenglasvlies of PE folie 0,4 mm (polyethyleen)

b) boven 60 % : een laag gewapend bitumen met een 0,1 mm dikke aluminiumfolie.

2.  De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.