3. Support : profilés métalliques 3.3.1. Isolation : PUR surfacé sur les deux faces d’une voile de verre bituminé

Pentes jusqu’à 20° (36 %).

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur les profilés métalliques secs :

1. barrière pare-vapeur PE 0,4 mm

2. isolation thermique

3. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm conforme aux spécifications techniques

EXECUTION

1. Les feuilles de polyéthylène de 0,4 mm d’épaisseur, ayant un coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’env. 300 000 (voir spécifications PE1115FR/9107 en annexe), sont posées librement sur le support comme barrière pare-vapeur.
Les bandes de 4 m de large se chevauchent sur une largeur de 10 cm et le joint est recouvert d’une bande autocollante spéciale de 8 cm de large.  Cette bande est également utilisée pour l’exécution des raccords et la fixation éventuelle de la couche pare-vapeur sur le pourtour de la toiture.

2. Les panneaux d’isolant thermique constitués de PUR sont posés librement sur le pare-vapeur.

La pose des plaques doit s’effectuer de telle sorte qu’une surface plane et fermée soit obtenue.  Ensuite, l’isolation thermique est fixée mécaniquement avec la feuille PE 0,4 mm à l’aide de vis et plaquettes de répartition, suivant les prescriptions du fabricant d’isolation.

3. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique mputrescible de 1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large, permettant une jonction homogène sont collées (± 50 % de la surface) par bandes sur l’isolant thermique à l’aide d’une colle synthétique à froid fournie par le producteur de la feuille.

4. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un

feutre synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le

producteur de la feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène non renforcé qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé comme

ci-dessus.

5. Joints de dilatation éventuels

Au droit des joints de dilatation, une rehausse sera réalisée à l’aide de sections d’isolant thermique chanfreinées.  La feuille de polyisobutylène doublée de feutre synthétique passera

au-dessus de cette rehausse en prévoyant un peu de mou dans la feuille.  L’onde ainsi formée sera soutenue par un profil en mousse de polyéthylène de 4 cm de diamètre.

6. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips, voir description réf. PR65FR/0304.

7.  Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

REMARQUES

1. Le choix de la barrière pare-vapeur se fait en fonction de l’humidité relative des locaux se trouvant sous la toiture :

| a) jusqu’à 60 % : | voile de verre bitumineux ou feuille PE 0,4 mm (polyéthylène) |
| --- | --- |
| b) au-delà de 60 % : | bitumé armé d’un feuille d’aluminium de 0,1 mm d’épaisseur. |

2.  Si on désire améliorer l’aspect de la toiture, le revêtement peut être recouvert d’une peinture à base de polyisobutylène à appliquer à l’aide d’un rouleau en peau de mouton en deux couches croisées à raison de 0,120 kg/m² min.  par couche.  La première couche doit être parfaitement sèche avant d’appliquer la seconde.

3.  La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.