1.              Support Beton

1.3.           Sans isolation

1.3.2.        Sans lestage (en adhérence)

Pentes jusqu’à 20°

COMPOSITION

Sur le béton ou béton de pente, on applique un vernis bitumineux et ensuite un voile de verre  bitumineux V3.

La couverture de la toiture sera posée sur la membrane bitumineuse et comprend :

une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre

synthétique imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques

EXECUTION

1. Un vernis bitumineux est appliqué sur le béton ou béton de pente ; consommation ± 300 g/m².

2. Une membrane bitumineuse (V 3) d’une épaisseur de 3 mm, armée d’un voile de verre est collée à l’aide de bitume chaud à l’arrosoir ou à l’aide d’une colle synthétique à froid (± 50 % de la

surface).

3.  Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible

de 1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large permettant une jonction homogène, sont

collées par bandes sur le voile de verre bitumineux V3 à l’aide d’une colle synthétique à froid fournie

par le producteur de la feuille. Consommation : ± 300 g/m².

4.  Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la

feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène non renforcé qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé comme

ci-dessus.

5.  Joints de dilatation

Au droit des joints de dilatation, une rehausse sera réalisée à l’aide de sections d’isolant

thermique chanfreinées.  La feuille de polyisobutylène doublée de feutre synthétique passera

au-dessus de cette rehausse en prévoyant un peu de mou dans la feuille.  L’onde ainsi formée

sera soutenue par un profil en mousse de polyéthylène de 4 cm de diamètre.

6. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips, voir description en annexe, réf. PR65FR/0304.

7.  Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le producteur de la membrane polyisobutylène.

REMARQUES

1. Si l’étanchéité de toiture est posée sur un béton de pente, celui-ci devra être pourvu de joints de

dilatation.

2. La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.