2.              Ondergrond : zelfdragende, watervaste houten platen

2.1.           Met isolatie

2.1.1.        Gekleefd

2.1.1.1.     Isolatie uit PUR langs beide zijden bekleed met bitumenglasvlies

Helling tot 25° (46,6 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking omvat de volgende lagen, aangebracht op de houten ondergrond :

1. dampscherm

2. thermische isolatie

3. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant  bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties.

UITVOERING

1. Een bitumineus membraan van 3 mm dikte gewapend met een glasvlies of met een polyesterlaag, of een laag gewapend bitumen met een 0,1 mm dikke aluminiumfolie (zie opmerking nr 1) wordt als dampscherm streepsgewijs op de droge ondergrond gekleefd met een koude synthetische lijm, geleverd door de fabrikant, of met bitumen 110/30.  De banen overlappen zich over een breedte van 10 cm en de overlappingen moeten zat gekleefd worden.

2. De thermische isolatie, bestaande uit PUR langs beide zijden bekleed met bitumenglasvlies wordt op de ganse oppervlakte van het dampscherm gekleefd met een koude synthetische lijm op basis van polyurethaan, geleverd door de fabrikant of met bitumen 110/30.

De platen moeten zo geplaatst worden dat een volkomen vlak en gesloten oppervlak ontstaat.

3. Een laag polyisobutyleen van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding wordt streepsgewijs partieel (± 50 % van de oppervlakte) op de thermische isolatie gekleefd met een synthetische lijm geleverd door de fabrikant van de folie.

4. Opstanden en aansluitingen (zie schetsen)

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed met

een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd door de

fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

5. Eventuele uitzettingsvoegen (zie schetsen)

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.  De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

6. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen

(zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

7. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

OPMERKINGEN

1. De keuze van het dampscherm gebeurt in functie van de relatieve vochtigheid van lokalen onder het dak :

| a) tot 60 % : | bitumenglasvlies of bitumenpolyester |
| --- | --- |
| b) boven 60 % : | een laag gewapend bitumen met een 0,1 mm dikke aluminiumfolie. |

2. De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.