2.              Ondergrond : zelfdragende, watervaste houten platen

2.3.           Zonder isolatie

2.3.1.        Gekleefd

SAMENSTELLING

De dakbedekking bestaat uit de volgende laag, aangebracht op de houten watervaste platen die voldoende vastgeschroefd zijn in de draagbalken :

een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm

UITVOERING

1. Een laag polyisobutyleen van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over 50 % van de oppervlakte van de spaanderplaten gekleefd met een speciale contactlijm geleverd door de fabrikant van de folie.  Het kleven wordt onderbroken over een breedte van 20 cm boven de voegen van de platen.  De banen overlappen zich over een breedte van 5 cm ; de langsnaden worden gelast door middel van de zelfklevende dichtingsrand en de dwarsnaden worden gerealiseerd door middel van zelfklevende banden op basis van polyisobutyleen.

2. Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek

bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een

kontaktlijm, geleverd door de fabrikant van de folie.  Aan de voet van de opstand wordt de

folie niet gekleefd over een zone van 20 cm (10 cm horizontaal,  10 cm vertikaal).

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet

versterkte polyisobutyleenfolie van 1,5 mm die op de hogervermelde dichting wordt gelast

met een speciaal oplosmiddel, volgens het « zwellasprocédé ».

3. Uitzettingsvoegen

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.

De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

4. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen (zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

5. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, type 1 van de FDT Vario dakkolken (zie bijgaande beschrijving ref. VARIO1NL/8609).

OPMERKINGEN

1.  Wil men het aspekt van het dak verfraaien dan kan de dakbedekking geschilderd worden met een verf op basis van polyisobutyleen die in twee gekruiste lagen aangebracht wordt met een lamsvelrol naar rato van min. 0,120 g/m² per laag.  De eerste laag moet goed droog zijn alvorens de tweede laag aan te brengen.

2.  De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.