2.              Support : panneaux de bois OSB, Eterspan, ….

2.1.           Avec isolation

2.1.1.        En adhérence

2.1.1.2.     Isolation à base de mousse de polyisocianurate (PIR), recouverte d’un voile de verre minéral

Pente jusqu’à 25° (46,6 %)

COMPOSITION

La couverture de la toiture comprend les couches suivantes, appliquées sur le support en bois :

1. barrière pare-vapeur

2. isolation thermique

3. une couche de polyisobutylène de 1,5 mm d’épaisseur, doublé en usine d’un feutre synthétique imputrescible de 1 mm, conforme aux spécifications techniques

EXECUTION

1. Une membrane bitumineuse de 3 mm d’épaisseur armée d’un voile de verre ou d’un voile polyester, ou une couche de bitume armé d’une feuille aluminium de 0,1 mm d’épaisseur (voir remarque n° 1) est collée par bandes comme barrière pare-vapeur sur le support sec à l’aide d’une colle synthétique à froid à base de polyuréthane fournie par le producteur ou à l’aide de bitume chaud 110/30.

Les bandes doivent se chevaucher sur une largeur de 10 cm et les recouvrements sont collés à saturation ou soudés.

2. Isolation thermique constituée de PIR collée sur toute la surface de la barrière pare-vapeur à l’aide soit d’une colle synthétique à froid à base de polyuréthane fournie par le fabricant, soit à l’aide de bitume 110/30.  La pose des plaques doit s’effectuer de telle sorte qu’une surface parfaitement plane et fermée soit obtenue.

3. Les feuilles de polyisobutylène de 1,5 mm, doublées en usine d’un feutre synthétique imputrescible de

1 mm et munies d’un bord de soudure de 5 cm de large permettant une jonction homogène sont collées par bandes sur l’isolant thermique, à l’aide de colle synthétique à froid fournie par le producteur de la feuille.

4. Relevés et raccords

- Sur les relevés et parois verticales, les feuilles de polyisobutylène doublées en usine d’un feutre

synthétique sont collées au support à l’aide de la colle-contact fournie par le producteur de la feuille.

- Les bavettes de raccord aux cheminées, avaloirs, etc... sont réalisées à l’aide d’une feuille de

polyisobutylène non renforcé qui se soude de façon homogène au revêtement réalisé comme ci-dessus.

5. Joints de dilatation

Au droit des joints de dilatation, une rehausse sera réalisée à l’aide de sections d’isolant thermique chanfreinées.  La feuille de polyisobutylène doublée de feutre synthétique passera au-dessus de cette

rehausse en prévoyant un peu de mou dans la feuille.  L’onde ainsi formée sera soutenue par un profil en mousse de polyéthylène de 4 cm de diamètre.

6. Profil de rive

La terminaison des rives est assurée par un profil en aluminium, permettant la fixation à l’aide de clips

voir description en annexe, réf. PR65FR/0304.

7. Avaloirs

L’évacuation des eaux sera assurée par des avaloirs « prêts au montage » fournis par le fabricant de la membrane polyisobutylène.

REMARQUES

1. Le choix de la barrière pare-vapeur se fait en fonction de l’humidité relative des locaux se trouvant sous la toiture :

| a) jusqu’à 60 % : | voile de verre bitumineux ou polyester bitumineux |
| --- | --- |
| b) au-delà de 60 % : | bitumé armé d’un feuille d’aluminium de 0,1 mm d’épaisseur. |

2. La pose des feuilles de polyisobutylène se fera en respectant les prescriptions du producteur.