3.              Draagstructuur : geprofileerde staalplaten

3.1.           Gekleefd

3.1.3.        Isolatie uit cellenglas

Helling tot 25° (46,6 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking is samengesteld uit de volgende lagen, aangebracht op de droge toppen van de geprofileerde staalplaten :

1. een laag bitumenvernis

2. thermische isolatie op basis van cellenglas

3. een bitumineus membraan (V 3)

4. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm

UITVOERING

1. Een laag bitumenvernis wordt op de volmaakt zuivere en droge toppen van de geprofileerde staalplaten aangebracht.  Verbruik : 300 g/m².

2. De thermische isolatie, bestaande uit cellenglas van ..... cm dikte, wordt tot verzadiging toe gekleefd met bitumen 110/30 op de perfect droge bitumenvernis overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.  Verbruik : 4 kg/m².

3. Een bitumineus membraan van 3 mm dikte gewapend met een glasvlies of met een polyesterlaag, of een laag gewapend bitumen met een 0,1 mm dikke aluminiumfolie (zie opmerking nr 1) wordt als dampscherm streepsgewijs op de droge ondergrond gekleefd met een koude synthetische lijm, geleverd door de fabrikant, of met bitumen 110/30.  De banen overlappen zich over een breedte van 10 cm en de overlappingen moeten zat gekleefd worden.

4. Een laag polyisobutyleen van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt worden (± 50 % van de oppervlakte) op het bitumenglasvlies gekleefd door middel van een koude synthetische lijm geleverd door de fabrikant van de folie.

De banen overlappen zich over een breedte van 5 cm ; de langsnaden worden gelast door middel van de zelfklevende dichtingsrand terwijl de dwarsnaden gerealiseerd worden door middel van zelfklevende banden, eveneens op basis van polyisobutyleen.

5. Opstanden en aansluitingen (zie schetsen)

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek

bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een

kontaktlijm, geleverd door de fabrikant van de folie.  Aan de voet van de opstand wordt de

folie niet gekleefd over een zone van 20 cm (10 cm horizontaal, 10 cm vertikaal).

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet

versterkte polyisobutyleenfolie van 1,5 mm die op de hogervermelde dichting wordt gelast

met een speciaal oplosmiddel, volgens het « zwellasprocédé ».

6. Uitzettingsvoegen (zie schetsen)

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.

De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

7. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen (zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304.

8. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, type 1 van de FDT Vario dakkolken

(zie bijgaande beschrijving ref. VARIO1NL/8609).

OPMERKINGEN

1. De dakopbouw zoals hierboven beschreven is slechts geldig voor zover de relatieve vochtigheid in de lokale onder het dak kleiner is dan 60 %.
Indien de relatieve vochtigheid hoger is dan 60 % dan dient een dampscherm (bitumen met alufolie inlage) onder de thermische isolatie aangebracht te worden.

2.  De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.