1.              Ondergrond Beton

1.3.           Zonder isolatie

1.3.1.        Met ballast :

1.3.1.2.                          Tegels op tegeldragers

Helling tot 5° (9,1 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking omvat de volgende lagen, aangebracht op de zuivere droge en gladde beton of hellingsbeton:

1.  een 0,4 mm dikke PE folie (polyethyleenfolie)

2. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een

synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de specificaties

3. belasting met tegels opgelegd op kunsstofvoetjes.

UITVOERING

1. Een PE folie 0,4 mm dikte wordt los gelegd op het beton of hellingsbeton met een overlap van

30 cm.

2. Een laag polyisobutyleenfolie van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene naadverbinding wordt over gans de oppervlakte los op de draagvloer geplaatst.

3. Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed met

een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd door de

fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

4. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen

(zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP 1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

5. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, afkomstig van de fabrikant van de polyisobutyleenfolie.

6. Belasting

De dakbedekking wordt belast met tegels opgelegd op kunststofvoetjes.

Om puntlasten te vermijden wordt onder elk voetje een stuk polyisobutyleenfolie met vilt aangebracht.

OPMERKINGEN

1. In plaats van onder elk voetje een stuk polyisobutyleenfolie met vilt aan te brengen kan over gans de oppervlakte een PIB beschermfolie los gelegd worden (zie beschrijving FDT beschermingsfolie).

2. De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.