3.              Draagstructuur : geprofileerde staalplaten

3.1.           Gekleefd

3.1.1.        Isolatie uit PUR / PIR langs beide zijden bekleed met een bitumenglasvlies

Helling tot 25° (46,6 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking is samengesteld uit de volgende lagen, aangebracht op de ondergrond bestaande uit geprofileerde staalplaten :

1. thermische isolatie

2. een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm

UITVOERING

1. De thermische isolatie, bestaande uit PUR / PIR langs beide zijden bekleed met een bitumenglasvlies, wordt streepsgewijs op de staalplaten gekleefd met een koude synthetische lijm geleverd door de fabrikant. 
De isolatieplaten moeten zo geplaatst worden dat een volkomen vlak en gesloten oppervlak wordt bekomen.

2. De polyisobutyleenfoliën van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met  een synthetisch en onrotbaar vilt worden streepsgewijs gekleefd op de isolatie met een koude synthetische lijm geleverd door de fabrikant van de folie.  
De banen overlappen zich over een breedte van 5 cm ; de langsnaden worden gelast door middel van de zelfklevende dichtingsrand terwijl de dwarsnaden gerealiseerd worden door middel van zelfklevende banden, eveneens op basis van polyisobutyleen.

3. Opstanden en aansluitingen (zie schetsen)

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed met

een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd door de

fabrikant van de folie.  Aan de voet van de opstand wordt de folie niet gekleefd over een zone van

20 cm (10 cm horizontaal,  10 cm vertikaal).

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz... worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie van 1,5 mm die op de hogervermelde dichting wordt gelast met een speciaal

oplosmiddel, volgens het « zwellasprocédé ».

4. Uitzettingsvoegen (zie schetsen)

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.  De polyisobutyleenfolie bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

5. Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te bevestigen

(zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

6. Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken, type 2 van de FDT Vario dakkolken

(zie bijgaande beschrijving ref. VARIO2NL/8609).

OPMERKINGEN

1. Wil men het aspekt van het dak verfraaien dan kan de dakbedekking geschilderd worden met een verf op basis van polyisobutyleen die in twee gekruiste lagen aangebracht wordt met een lamsvelrol naar rato van min. 0,120 g/m² per laag.  De eerste laag moet goed droog zijn alvorens de tweede laag aan te brengen.

2.  In geval van klimaatklasse I is bv beschrijving van toepassing.

Voor klimaatklasse II en III wordt er gebruik gemaakt van een zelfklevend bitumineus dampscherm

(gewapend met een polyesterlaag).

Voor klimaatklasse IV (relatieve vochtigheid hoger dan 60 %), wordt een laag gewapend bitumen met

een 0,1 mm dikke aluminiumfolie geplaatst.  Vooraf een bitumenvernis aanbrengen op de toppen van

de geprofileerde staalplaten.

3. De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant.