2.2.   Houten sandwichpanelen

Helling tot 10° (16,7 %)

SAMENSTELLING

De dakbedekking bestaat uit de volgende laag, aangebracht op de houten sandwichpanelen die voldoende vastgeschroefd zijn in de draagbalken :

een laag polyisobutyleen van 1,5 mm dikte, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een

synthetisch en onrotbaar vilt van 1 mm, overeenkomstig de technische specificaties.

UITVOERING

1.  Een laag polyisobutyleen van 1,5 mm, in de fabriek aan de onderkant bekleed met een synthetisch

en onrotbaar vilt van 1 mm en voorzien van een lasnaad van 5 cm breedte die zorgt voor een homogene

naadverbinding wordt streepsgewijs partieel (± 50 % van de oppervlakte) op de sandwichpanelen

gekleefd met een speciale contactlijm geleverd door de fabrikant van de folie.  Het kleven wordt

onderbroken over een breedte van 20 cm boven de voegen van de sandwichpanelen.

2.  Opstanden en aansluitingen

- Aan de opstanden en vertikale wanden worden de polyisobutyleenfoliën, in de fabriek bekleed

met een synthetisch en onrotbaar vilt, op de ondergrond gekleefd met een kontaktlijm, geleverd

door de fabrikant van de folie.

- De aansluitslabben aan schouwen, dakkolken, enz… worden gerealiseerd met een niet versterkte

polyisobutyleenfolie die op de hogervermelde dichting homogeen wordt gelast.

3.  Eventuele uitzettingsvoegen

De uitzettingsvoegen worden met afgeschuinde isolatiestroken verhoogd.  De polyisobutyleenfolie

bekleed met een synthetisch en onrotbaar vilt wordt over deze verhoging aangebracht derwijze dat

er een vrije zone wordt gelaten van min. 20 cm en er een golf ontstaat die ondersteund wordt door

een elastisch schuimsnoer van 4 cm diameter (bv PE schuim of neopreen schuim).

4.  Dakrand

De dakrand wordt afgewerkt met een aluminiumprofiel dat toelaat de folie met klemmen te

bevestigen (zie bijgaande beschrijvingen, ref. DP1103NL/8609

ref. DP65NL/0304).

5.  Dakkolken

De waterafvoer wordt verzekerd met inbouwklare dakkolken afkomstig van de fabrikant van de

polyisobutyleenfolie.

OPMERKINGEN

1.  Wil men het aspekt van het dak verfraaien dan kan de dakbedekking geschilderd worden met een

verf op basis van polyisobutyleen die in twee gekruiste lagen aangebracht wordt met een lamsvelrol

naar rato van min. 0,120 g/m² per laag.  De eerste laag moet goed droog zijn alvorens de tweede

laag aan te brengen.

2.  De polyisobutyleenfoliën moeten geplaatst worden overeenkomstig de voorschriften van de

fabrikant.